Приложение 8

Изменения в проектное решение в части конструкции дорожной одежды на региональной автомобильной дороге «Сергач-Сеченово».

| № п/п | Состав дорожной одежды, ПД | м | Состав дорожной одежды, РД | м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ЩМА 15 по ГОСТ 31015-2002 и по ГОСТ 3128-2013 на щебне марки М 1200 на вязком битуме 60/90 по ГОСТ 32703-2014, толщина 0,05 м | 0,05 | Смесь SP-22Э на битумном вяжущем PG 64-Y, толщина 0,05 м | 0,05 |
|  | Плотный асфальтобетон из горячей крупнозернистой щебеночной смеси типа «Б» II марки (ГОСТ 9128-2013) на щебне марки М 1000 на вязком битуме 60/90 по ГОСТ 32703-2014, толщина 0,09 м | 0,09 | Смесь SP-32Э на битумном вяжущем PG 64-Y, толщина 0,12 м | 0,12 |
|  | Пористый асфальтобетон II марки (ГОСТ 9128-2013) из горячей крупнозернистой щебеночной смеси на щебне М 1000 по ГОСТ 32703-2014 на вязком битуме 60/90, толщина 0,10 м | 0,10 | - |  |
|  | Щебеночная смесь для оснований с непрерывной гранулометрией С4 (щебень М 1000, максимальный размер зерен 80 мм) по ГОСТ 25607-2009, ГОСТ 32703-2014, толщина 0,55 м | 0,55 | Щебеночная смесь С4 марки М 1000, толщина 0,62 м | 0,62 |
|  | Защитно-разделительная прослойка из нетканого геотекстиля с поверхностной плотностью 250 г/кв м или аналог, ГОСТ Р 56419-2015 | - | - |  |
|  | Песок мелкий с Кф>1 м/сут с содержанием пылевато-глинистой фракции до 5 % по ГСТ 8736-2014, толщина 0,25 м | 0,25 | - |  |
|  | Защитно-разделительная прослойка из нетканого геотекстиля с поверхностной плотностью 250 г/кв м или аналог, ГОСТ Р 56419-2015 | - | - |  |
|  | Общая толщина | 1,04 |  | 0,79 |